Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. 	Wstęp

1.1. 	Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich dla zadania pt.:

„Malowanie pomieszczeń w budynku Filii nr 3 usytuowanego przy ul Mieszka I 4 
w Lublinie -  postępowanie nr 15/2019

1.2 Informacja o powierzchni poszczególnych elementów lokalu, pozwalających określić rozmiar prac remontowych

      - całkowita powierzchnia malowania                                           980 m2

      - powierzchnia sufitów                                                                 260 m2

      - powierzchnia lamperii                                                                100 m2

      - powierzchnia korytarza i klatki schodowej nad lamperią           185 m2

      - powierzchnia ścian  w pokojach i sanitariatach                         435 m2

      - drzwi obustronnie malowane                                                             16 szt

      - kaloryfery                                                                                           18 szt

      - parapety          					   	                  15 szt

1.2. 	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich wykonanie wszystkich przewidzianych robót malarskich w budynku Filii nr 3 tj.:

- Zabezpieczenie posadzek i okien.

- Zmycie starych powłok malarskich na sufitach i ścianach.

- Przygotowanie podłoża do malowania z poszpachlowaniem nierówności 
i pęknięć.

- Zagruntowanie podłoża pod malowanie.

- Dwukrotne malowanie powierzchni sufitów i ścian.

- Przygotowanie i dwukrotne pomalowanie stolarki drzwiowej.

- Przygotowanie i dwukrotne pomalowanie grzejników i instalacji centralnego ogrzewania.

Przed przystąpieniem do wykonania prac należy:, wydzielić,  odgrodzić oraz  zabezpieczyć obszar prac tak, aby osoby trzecie  nie miały tam dostępu. Szczególną uwagę należy zwrócić również na rozplanowanie prac,  tak aby ich wykonanie nie dezorganizowało pracy pracownikom MOPR.

1.3. 	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.4. 	Określone wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Zamawiającego

2. 	Materiały

Do wykonania robót malarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie

następujących materiałów, które zostaną przekazane Wykonawcy:

| lp | Nazwa | Ilość w szt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Taśma malarska 48 papierowa żółta | 25 |
| 2 | Masa szpachlowa 5,4 kg | 1 |
| 3 | Farba lateksowa do wnętrz 10 l | 9 |
| 4 | Farba do fasad i powierzchni wewnętrznych 10 l | 3 |
| 5 | Podkładowo-nawierzchniowa farba lateksowa do wnętrz 10 l | 6 |
| 6 | Folia malarska gruba 20 m | 5 |
| 7 | Filia malarska 45 m | 5 |

Do wykonania robót stosowane będą materiały posiadające polskie aprobaty techniczne lub odpowiadają Polskim Normom.

3. 	Podłoża pod malowanie

Podłoże do malowania ma być przygotowane zgodnie z wymaganiami technologicznymi tak , aby przeprowadzone prace były wykonanie rzetelnie.

4. 	Sprzęt

Do wykonania robót przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pędzle i wałki,

- mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,

- agregaty malarskie ze sprężarkami,

- drabiny i rusztowania.

Wykonawca do realizacji zadania jest zobowiązany do użycia jedynie takiego typu sprzętu, który nie pogorszy jakości wykonywanych robót oraz nie stworzy zagrożenia w trakcie ich prowadzenia jak również podczas późniejszej eksploatacji obiektu. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie 
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP, osoby używające go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone..

5. 	Wykonanie robót

5.1. 	Warunki prowadzenia robót malarskich

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie ich wykonania, określone są w obowiązujących normach i przepisach. Przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane i zgłoszone Zamawiającemu. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji robót w sposób zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień z Zamawiającym.

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

- W temperaturze poniżej +5C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0C,

- W temperaturze powyżej 250C, z zastrzeżeniem aby temperatura podłoża nie

była wyższa od 20 0C.

- Roboty malarskie można rozpocząć, jeśli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza wartości normowych.

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić 	odpowiednią wentylację. W czasie malowania nie dopuszczalne jest nie wietrzenie malowanych pomieszczeń .

5.2. 	Ogólne warunki przygotowanie podłoża do malowania

- Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków materiałem podłoża lub specjalną przeznaczoną do tego celu masą uzupełniającą, powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy, gipsu, klejów itp.

- W przypadku malowania starych tynków tynki odstające, odparzone należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

- Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

- Gruntowanie.

1) Przy malowaniu podłoży farbą wapienną wymalowania można wykonać bez gruntowania powierzchni.

2) Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę  emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 zgodnie z zaleceniami producenta.

3)  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie tynków lub drewna należy gruntować pokostem.

4)  Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe wchodzące w skład systemu zabezpieczenia powierzchni zgodnie z wymogami producenta.

5) Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.

- Wykonywania powłok malarskich.

1) Powłoki farb wapiennych powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, przebarwień, plam i odprysków.

2) Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu normalnie stosowanych w obiekcie środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok malarskich nie powinna wykazywać uszkodzeń, smug, przebarwień, plam i śladów pędzla.

3) Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia lub śladów pędzla. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom 
i aprobatom technicznym. Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Nie powinna zawierać grudek, nie roztartych pigmentów, kożuchów, pleśni. Nie powinna wykazywać oznak zbrylenia, obcych wtrąceń i zapachu gnilnego.

Prace malarskie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb 	zawierającą następujące informacje:

- informacje o użyciu środka gruntującego,

- sposób przygotowania farby,

- sposób nakładania farby,

- krotność nakładania farby i jej zużycie,

- zalecenia odnośnie narzędzi.

Elementy w budynku, które mogą ulec zabrudzeniu lub uszkodzeniu należy przed rozpoczęciem prac zabezpieczyć.

Powłoki z farb olejnych powinny być:

- niezmywalne, odporne na tarcie,

- posiadać nieznaczny połysk, bez matowych plam,

- jednolitej barwy, równomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem 	producenta,

- bez uszkodzeń, smug, prześwitów, śladów pędzla,

- bez złuszczeń, pęcherzy, odstawania od podłoża

Powłoki z farb emulsyjnych akrylowych i lateksowych powinny być:

8. 	Odbiór robót

Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania 
z zamówieniem, którego przedmiot określony jest w pkt 1.2 SST.

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie podpisanego protokołu odbiory

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych 
i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.

Protokół odbioru powinien zawierać:

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

9.	Przepisy i normy związane

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 	odbiorze,

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków,

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz