##### **Opis przedmiotu zamówienia dotyczący części I- Wykładziny dywanowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis i wymiary** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **-** | **Sala poznawania świata „łąka”- parter** | **-** | **-** |
| 1 | **Wykładzina dywanowa**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 7,5 mm, całkowita grubość wykładziny: od 9,5 do 10 mm, podkład: filc, typ produkcji: saxon, minimalna gramatura: 650g/m2, ilość punktów /m2: min. 116.000, ciężar całkowity/ m2: 1730 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowa zieleń | m2 | 35 |
| - | **Sala „średniaki gr. I”** | - | - |
| 2 | **Wykładzina dywanowa do sypialni**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 6,5 mm, całkowita grubość wykładziny: od 9 do 9,5 mm, typ produkcji: CUTT&LOOP, minimalna gramatura: 945g/m2, ilość punktów /m2: min. 205400, ciężar całkowity/ m2: 1820 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy odcień beżu | m2 | 66,5 |
| 3 | **Wykładzina dywanowa do bawialni**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 6,5 mm, całkowita grubość wykładziny: od 9 do 9,5 mm, typ produkcji: CUTT&LOOP, minimalna gramatura: 945g/m2, ilość punktów /m2: min. 205400, ciężar całkowity/ m2: 1820 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy odcień beżu | m2 | 37,5 |
| - | **Sala „średniaki gr. II”** | - | - |
| 4 | **Wykładzina dywanowa do bawialni**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 7,5 mm, całkowita grubość wykładziny: od 9,5 do 10,5 mm, podkład: filc, typ produkcji: saxon, minimalna gramatura: 650g/m2, ilość punktów /m2: min. 116.000, ciężar całkowity/ m2: 1730 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy żółty | m2 | 36 |
| - | **Sala „starszaki ”** | - | - |
| 5 | **Wykładzina dywanowa do sypialni**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 10 mm, całkowita grubość wykładziny: od 12 do 12,5 mm, typ produkcji: saxony, minimalna gramatura: 1260g/m2, ilość punktów /m2: min. 158000, ciężar całkowity/ m2: 2020 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy niebieski | m2 | 72 |
| 6 | **Wykładzina dywanowa do bawialni**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 10 mm, całkowita grubość wykładziny: od 12 do 12,5 mm, typ produkcji: saxony, minimalna gramatura: 1260g/m2, ilość punktów /m2: min. 158000, ciężar całkowity/ m2: 2020 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy wrzos | m2 | 45 |
| - | **Piętro I** | - | - |
| - | **Sala poznawania świata „ocean”** | - | - |
| 7 | **Wykładzina dywanowa**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: od 10,5 do 11 mm, całkowita grubość wykładziny: od 13 do 13,5 mm, typ produkcji: FRISE, minimalna gramatura: 900g/m2, ilość punktów /m2: min. 126000, ciężar całkowity/ m2: 1710 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: od 4m do 5 m  kolor: pastelowy niebieski | m2 | 34 |
|  | **Sala „maluchy”** |  |  |
| 8 | **Wykładzina dywanowa sypialnia**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 6,5 mm, całkowita grubość wykładziny: od 9 do 9,5 mm, typ produkcji: CUTT&LOOP, minimalna gramatura: 945g/m2, ilość punktów /m2: min. 205400, ciężar całkowity/ m2: 1820 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy odcień beżu | m2 | 90,72 |
| 9 | **Wykładzina dywanowa bawialnia I**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 6,5 mm, całkowita grubość wykładziny: od 9 do 9,5 mm, typ produkcji: CUTT&LOOP, minimalna gramatura: 945g/m2, ilość punktów /m2: min. 205400, ciężar całkowity/ m2: 1820 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy odcień beżu | m2 | 37,5 |
| 10 | **Wykładzina dywanowa bawialnia II**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 6,5 mm, całkowita grubość wykładziny: od 9 do 9,5 mm, typ produkcji: CUTT&LOOP, minimalna gramatura: 945g/m2, ilość punktów /m2: min. 205400, ciężar całkowity/ m2: 1820 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy odcień beżu | m2 | 50 |
|  |  |  |  |
| 11 | **Wykładzina dywanowa do pok. P. Intendentki**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 7,5 mm, całkowita grubość wykładziny: od 9,5 do 10,5 mm, podkład: filc, typ produkcji: saxon, minimalna gramatura: 650g/m2, ilość punktów /m2: min. 116.000, ciężar całkowity/ m2: 1730 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy odcień beżu  wykładzina obrębiona | m2 | 6 |
| 12 | **Wykładzina dywanowa do pomieszczenia administracyjnego I**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 7,5 mm, całkowita grubość wykładziny: od 9,5 do 10,5 mm, podkład: filc, typ produkcji: saxon, minimalna gramatura: 650g/m2, ilość punktów /m2: min. 116.000, ciężar całkowity/ m2: 1730 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy odcień beżu  wykładzina obrębiona | m2 | 15 |
| 13 | **Wykładzina dywanowa do pomieszczenia administracyjnego II**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 7,5 mm, całkowita grubość wykładziny: od 9,5 do 10,5 mm, podkład: filc, typ produkcji: saxon, minimalna gramatura: 650g/m2, ilość punktów /m2: min. 116.000, ciężar całkowity/ m2: 1730 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy odcień beżu  wykładzina obrębiona | m2 | 12,5 |
| 14 | **Wykładzina dywanowa do pomieszczenia administracyjnego III**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 7,5 mm, całkowita grubość wykładziny: od 9,5 do 10,5 mm, podkład: filc, typ produkcji: saxon, minimalna gramatura: 650g/m2, ilość punktów /m2: min. 116.000, ciężar całkowity/ m2: 1730 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy żółty  wykładzina obrębiona | m2 | 67 |

##### Przedmiot zamówienia obejmuję dostawę, wniesienie wykładziny dywanowej po powierzchni ok. 604 m2we wskazane miejsce w siedzibie Zamawiającego. Przed dostawą wykładziny należy dokonać wizji lokalnej w celu obmierzenia i docięcia na wymiar do pomieszczenia.

##### Wykładzinę należy obrębić i umocować w pomieszczeniach za pomocą taśmy dwustronnej.

##### Wykładzina dywanowa powinna być zakończona obrębieniem na brzegach.

##### Wykładzina ma być fabrycznie nowa, nie nosząca znamion użytkowania, wolna od wad.

##### Wykonawca przed wykonaniem przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej oraz obmiary na pomieszczeniach instalacji. Celem dokonania pomiarów jest docięcie wykładziny pod wymiar każdego pomieszczenia, obrębienie dociętych kawałków oraz ich ułożenie i umocowanie w pomieszczeniach, na łączeniach podklejone taśmą dwustronną.

* Powyżej podaną przybliżoną kolorystykę. Wykonawca przed dostarczeniem wykładziny dywanowej zgłosi się do Zamawiającego z próbnikiem wykładzin do akceptacji kolorów.